Пиловочник  хвойный общего назначения.

Требования по ГОСТ 9463-88,сорт 1-3,с уточнениями

| № | Показатель,признак | Требование |
| --- | --- | --- |
| 1. | Порода древесины | Сосна,ель |
| 2. | Номинальная длина,м | 4,0;6,0 |
| 3. | Отклонения от номинальной длины,м | От +0,05 до +0,10 |
| 4. | Наименьший диаметр бревна,см | 14 |
| 5 | Наибольший диаметр бревна,см | 40 |
| 6 | Диаметр наибольшего сучка и пасынка,см | 3-10см |
| 7 | Диаметр табачного сучка,см | 2-5см |
| 8 | Ядровая гниль | Не допускается |
| 9 | Заболонная гниль | Не допускается |
| 10 | Наружная трухлявая гниль | Не допускается |
| 11 | Синева | Не допускается |
| 12 | Глубина торцовых трещин от усушки | Не более припуска по длине |
| 13 | Количество отверстий глубокой и неглубокой Червоточины в среднем на 1м длины,шт | Не допускается |
| 14 | Стрела прогиба кривизны,процента от длины бревна:простая сложная | 1,0-1,5 0,5-1 |
| 15. | Глубина механических повреждений,открытой прорости,сухобокости и рака,см | Сумма 0,1 диаметра верхнего торца и полуразности диаметров в месте повреждения и в верхнем торце |
| 16. | Толщина вырезки механических повреждений ,прорости,сухобокости,доли диаметра бревна | 0,33 |
| 17 | Высота сучьев(от коры),см | 2 |
| 18 | Скос пропила | Не более припуска по длине |
| 19 | Объем дефективных бревен в партии,не соответствующих требованиям п.1-18,в % | 3 |